2021년 제46회 중국 상하이 국제기능올림픽대회 국가대표 선발 평가경기

철골구조물 직종 시행자료 ( 2 ) 차

1

평가경기 개요

구분	과제(수행)내용	예상 시간
1일차	○ 경기안내 및 경기시작 - 도면분석 2시간 → CAD설계작업 1시간 → 과제제작 1시간 * USB 제출 후 과제제작 시작	4시간
2일차	○ 경기진행 - 오전경기 4시간 / 오후경기 4시간 * 휴식시간은 심사위원 합의	8시간
3일차	○ 경기종료 및 채점준비 - 오전경기 4시간 / 오후경기 4시간 * 휴식시간 및 채점시간은 심사위원 합의	8시간
4일차	○ 채점완료 및 결과발표
총 4일	* 채점시간은 별도	총 20시간

<일자별 진행순서>

구분	주요 변경 및 수정 사항			비고
	2018년 평가경기	활용대상 국제대회	2020년 평가경기
과제수	1과제	-	1과제
과제별 소요시간	22시간		20시간
재료
시설·장비	CAD없음	CAD작업 추가	CAD 추가(컴퓨터)
채점	CAD없음	CAD작업 추가	CAD 채점

<주요 변경 및 수정사항_요약_>

2주전 공개과제에서 30일전 공개과제로 변경되었음.

당일공개 후 별도 도면검토 2시간 후에 과제제작 시작

CAD 설계능력 확인을 위하여 과제제작 전 CAD 1시간이내 작업 완료 해야함.

선수에게 도면 공개 전 심사위원 도면검토 및 부분수정 작업 필수.

2

시행시 유의사항

<시행 전>

①평가시설 등에 대한 사전점검 및 충분한 시운전 기회를 부여한다.

②평가시작 전 작업대 및 부스를 지정해 주고 경기편의를 위하여 약간의 위치조정

할 수 있다.

③평가와 관련된 일반적인 주의사항 및 평가운영에 관한사항을 선수가 이해할 수

있도록 충분히 설명한다.

④평가장의 제반 시설물에 대한 안전점검을 실시하고 선수들에게도 평가와 관련된

안전작업 수칙을 교육한다.

⑤경기 시작 전 평가용 지급재료의 이상 유,무를 확인하고 지급재료가 불량인

경우 교체한다.

⑥선수의 지참공구 중 특별한 공구의 사용은 심사위원의 허락을 득한 후 사용

토록 한다.

⑦과제의 제한시간은 20시간이며, 제한 시간 중 2시간은 작업 계획 시간으로

한다.

⑧작업계획 및 검토 후 1시간 이내 요구하는 부품의 설계를 완료한다.

⑨연장시간은 허용되지 않으며, 시간 초과 시 미완성 처리한다.

⑩기타 문제점이 있으면 심사위원이 협의하여 진행한다.

<시행 중>

①평가개시 후 작업에 방해가 되지 않는 범위 내에서 참관인에 대하여 최대한

관전 할 수 있도록 배려한다.

②평가 중 선수들이 평가 장소를 벗어날시 심사위원의 승인을 득하도록 하며,

과제도면은 밖으로 유출되지 않도록 한다.

③평가 중 공구의 재반입은 심사위원의 승인을 득하도록 한다.

④심사위원은 선수가 자기기량을 충분히 펼칠 수 있도록 불필요한 말과 행동을

해서는 안 된다.

⑤관련된 기술위원은 평가 중인 선수의 근접거리 집중적인 관찰로 인해 선수가

평가에 집중을 못하게 해서는 안 된다.

⑥선수는 안전보호구를 반드시 착용한다.

<시행 후>

①완성된 과제에 대하여 채점의 공정성을 위한 최선의 방안을 강구 한다.

②과제의 채점은 채점기준표를 우선시하며, 채점기준표에 명기되어 있지 않더라도

심사위원의 합의에 따라 일부 내용을 변경 시행할 수 있다.

변경 및 특이사항<국제대회 대비>

○ CAD설계를 위한 USB 지급

- 2시간 도면 검토 후 과제 시작 후 1시간 이내 CAD 작업 완료 할 것.

* CAD설계 시간 외 CAD프로그램 사용 금지 (사용 범위 심사위원 합의)

3

지급 재료 목록

순번	재료명	규격(치수)	단위	1인당 소요량	공동 소요량	비고
1	연강판	4T×914×914	장	1
2	연강판	4T×914×500	장	1
3	연강판	6T×914×500	장	1
4	연강판	9T×914×500	장	1
5	스테인레스 판	3T×600×600	장	1
6	파이프	32A	M	1
7	각형강관	1.6T×30×30	M	1
8	Co2 가스	120㎏f/㎠	병	1
9	Ar 가스	120㎏f/㎠	병	1
10	산소 가스	120㎏f/㎠	병	1
11	아세틸렌 가스	3㎏	병	1
12	환봉	Ø12×1.5M	EA	2
13	볼트 및 너트	M10 x 40mm	조	4
14	아크 용접봉	Ø3.2	KG	3		일미나이트계
15	아크 용접봉	Ø3.2	KG	3	○	라임티타니아계 (309-이종재질 용접)
16	Co2 용접 와이어	Ø1.0 * 5kg	롤	1
17	TIG 용접봉	Ø1.2 ~ Ø 2.4	KG	3
18	USB	4GB	개	1

순번	시설 및 장비	규격(치수)	단위	수량	비고
1	TIG 용접기	440V	대	1	1인용
2	ARC 용접기	440V	대	1	1인용
3	CO₂ 용접기	440V	대	1	1인용
4	밴딩 롤러	440V	대	1
5	밴드 쇼우	440V	대	1
6	기계 전단기	440V	대	1	장비 없음
7	기계 절곡기	440V	대	1	장비 없음
8	GAS 절단대	300x300x600	대	1	1인용
9	작업대	1200x800X900	개	1	바이스 포함
10	드릴링 머신	M13	대	1
11	컴퓨터(CAD2018이상포함)	윈도우10	대	1	1인용
12	컴퓨터용 책상(의자 포함)	-	개	1	1인용
13	전원	4구 220V	개	1	1인용

변경 및 특이사항<국제대회 대비>

○ 전단기 및 절곡기 항목 삭제.

- 경기장 시설 투자 불가

* 전단기 경우 GAS절단으로 대신하고 절곡기 경우 GAS가열 밴딩으로 대신 한다.

4

시설·장비

순번	공구명	규격(치수)	단위	수량	비고
1	플라이어	M200	EA	1
2	몽키스패너	M300	EA	1
3	직선가위	M250	EA	1
4	CLAMP SET		EA	1
5	DRILL VISE	100mm	EA	1
6	TWIST DRILL SET	∅3~∅13	EA	1	STEEL/SUS용
7	VERNIER CALIPERS	1000mm	EA	1
8	VERNIER CALIPERS	600mm	EA	1
9	VERNIER CALIPERS	300mm	EA	1
10	HEIGHT GAUGE	600mm	EA	1
11	STEEL RULE	1000mm	EA	2
12	STEEL RULE	600mm	EA	2
13	STEEL RULE	300mm	EA	2
14	직각자	400X600	EA	1
15	직각자	200X300	EA	1
16	직각자	100X150	EA	1
17	조합각자	300mm	EA	1
18	절단토치 세트		EA	1	호스,게이지 포함
19	절단 안내자		ST	1
20	절단 컴퍼스		EA	1
21	디바이더		EA	2
22	점화라이터		EA	1
23	V-BLOCK	150x90x60	EA	2
24	MAGNETIC BASE	MB-B	EA	6
25	작업정반	700X800	EA	1
26	전기 그라인더		EA	4
27	클램프 테스터	CT-300	EA	1
기타 철골구조물 작업에 필요한 공구 일체

5

경기자 지참 공구

6

채점 기준 및 배점표

1) 배 점 ( 경기 중 채점, 필요시 작성 )				직 종 명	철골구조물
일련 번호	주 요 항 목	배점방법		배 점	비 고
		주관적	객관적
1	치수정밀도		○		CAD 포함
2	형상공차		○		수직, 평행, 평면도
3	용접외관	○
4	용접심볼		○		MMAW, GMAW, GTAW
5	드릴		○
6	밴딩	○
7	절단	○
8	외관	○
9	기능도		○
10	CAD		○
	- 이하여백 -
합 계				100 점

3) 채점방법 및 기준 (전체적 외관)

- 6 -

구 분	배점	항 목	채점기준	득점기준	비 고
용접외관	4	비드 거칠기, 각장, 길이 크레이터	비드 외관불량(오버랩, 언더컷 등) 비드길이 ±3㎜이내 각장: -0 ∼ +25%이내 크레이터 실시 여부, 시 종점 불량	총 불량 비드개수 A:5개 미만 B:5~10개 C:11~20개 D:21개 이상 A:4 B:3.5 C:3.0 D:2.0
용접심볼	3	MMAW (111)	가접 및 용접 적합 여부	적합: 1점, 부적합: 0점
		GMAW (135)	가접 및 용접 적합 여부	적합: 1점, 부적합: 0점
		GTAW (141)	가접 및 용접 적합 여부	적합: 1점, 부적합: 0점
드 릴	2	드릴 사이즈	도면 지시사항 실시 여부 공차 : -0㎜, +0.2㎜	공차 내 실시 : 1점 득점, 1개이상 공차 오버 시 : 0점 ( 홀 사이즈 측정은 핀으로 하되, 과도하게 편심으로 확공된 경우 버니어로 측정 한다 )	* 공차오버 시 관련치수 측정 제외
		모따기	실시 여부, 공차 : +0.25㎜이내	실시: 1점, 미실시 1개 이상: 0점 공차오버 시 1개당 0.5점 감점 ( 공차 측정은 샘플로 비교 측정 한다 )	* 공차 측정은 샘플로 비교 측정
밴 딩	2	밴딩 Smooth 정도, 망치질, 찍힘 자국, 틀어짐 과도한 가열 등 외관 상태		밴딩 외관정도 A:우수 B:양호 C:보통 D:미흡 A:2 B:1.7 C:1.4 D:1.0
절 단	2	가스절단, 기계전단, 밴드쏘절단 제작지침 일치여부 절단면 불량, 노치의 발생, 모서리 은점상태 부재 모따기 불량 개수 (모따기 : +0.5㎜이내)		총 불량개수 A:2개 이하 B:3~5개 C:6~10개 D:11개 이상 A:2 B:1.7 C:1.4 D:1.0	* 공차 측정은 샘플로 비교 측정
외 관	3	전체적인 외관, 망치질 자국, 틈새(gap), 부품조립 균형, 위치, 방향상태, 그라인더 자국, 아크 스트라이크 등 불량개수		총 불량개수 A:4개 이하 B:5~10개 C:11~15개 D:15개이상 A:3 B:2.5 C:2.0 D:1.5
기능도	3	핀 조립도	핀 조립 후 회전 정도	손으로 핀 회전, 조립 가능시 : 2점 핀 회전 불가 : 0점
		Tilting도	활동 정도, 핀 조립 가능여부	정상 활동 시 : 1점 손으로 활동 및 핀 조립 불가 : 0점
CAD	3	설계정확도	요구 부품의 정밀도	정밀도 ±3mm 이내 : 3점 정밀도 ±3mm 이상 : 0점
시 간		20시간	제한 시간 내 완성	시간초과 : 미완성 처리	*추가시간 없음
※주관적인 항목의 평가는 과제의 내용에 따라 심사위원의 세부협의가 필요할 수 있음.

7

채점시 유의사항

1. 채점시 유의사항	직 종 명	철골구조물
1. 채점의 일반적인 사항을 정한 후 주어진 채점 기준표에 준하여 채점한다. 2. 제시된 채점 기준표 이외의 사항은 심사위원이 판단하여 적용 실시함을 원칙 으로 한다. 3. 결함 요소에 대한 감점은 총점에서 한다. 4. 제한시간 1시간 이내 CAD작업 후 USB 미제출 시 “0”점 처리한다. 5. 지시된 용접 종류가 잘못된 경우는 해당 용접심볼 점수를 “0”점 처리한다. 6. 추가 지급재료의 감점은 1회당 -1점 총 4회까지 감점한다.(부재 1개가 1회임) 7. 연장시간을 사용할 수 없으며 시간 초과시 미완성 처리한다. 8. 미완성 작품도 진행된 범위까지 채점가능 요소는 채점토록 한다.